GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN - GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO

EXPEDIENTE TÉCNICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL

PROYECTO:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. N° 0590 DISTRITO DE BARRANQUITA DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

C.I. N.° 468901

UBICACIÓN: SAN MARTIN - LAMAS - BARRANQUITA

OCTUBRE 2026

ÍNDICE

# CAPÍTULO I. GENERALIDADES

## 1.1  GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas definen la calidad de los materiales, los procedimientos de ejecución, los controles, la seguridad, la unidad de medida, el método de medición y la forma de pago de cada partida de la especialidad de drenaje pluvial (red de cunetas) del proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. N° 0590 DISTRITO DE BARRANQUITA DE LA PROVINCIA DE LAMAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, con C.I. N.° 468901.

Comprenden la red de cunetas de concreto dentro del cerco perimétrico del local educativo, con rejilla metálica en los tramos abiertos y losa con tapas de inspección en los tramos tapados, que conduce por gravedad las aguas de lluvia de techos, veredas, patios, losa multiusos, patio de maniobra y áreas verdes hasta cuatro descargas (D1 a D4) por pases en el cimiento del cerco.

Su numeración, la descripción y la unidad de cada partida son las del metrado de la especialidad (hoja RESUMEN). Los planos DC-01 a DC-19, la memoria descriptiva, la memoria hidrológica, la memoria de cálculo y el metrado forman parte de este documento.

## 1.2  UBICACIÓN

Entidad: Gobierno Regional San Martín - Gerencia Territorial Bajo Mayo - Tarapoto. Ubicación: localidad y distrito de Barranquita, provincia de Lamas, departamento de San Martín.

Clima cálido y muy lluvioso de llanura amazónica: el vaciado de concreto y el curado se programarán considerando la temperatura ambiente y las lluvias (ACI 305R); las zanjas abiertas se protegerán de la lluvia.

## 1.3  DATOS DE LA RED DE CUNETAS

| ELEMENTO | VALOR | FUENTE |
| --- | --- | --- |
| Sección | Rectangular en U: ancho total 0.60 m (muros de 0.10 m y 0.40 m libres), losa de fondo de 0.10 m sobre solado de 4" | Plano DC-02 |
| Profundidad | Variable: 0.30 m al inicio de cada eje y hasta 0.91 m | Perfiles longitudinales |
| Pendiente de la cota de fondo | Mínimo 0.50 %, sin contrapendientes | Perfiles longitudinales |
| Borde de la cuneta | +184.65 al ras del piso terminado (área verde +184.60); +184.50 junto al patio de maniobra | Plano DC-01 |
| Longitud total | 968.78 m en 19 ejes (43.96 m tapados con losa y tapas de inspección) | Metrado |
| Acero | Solo con profundidad de 0.40 m o más o en tramo tapado: U de 3/8" @0.25 m, longitudinales de 3/8" @0.20 m | Plano DC-02 |
| Juntas | De dilatación cada 3.00 m en toda la sección en U; junta con el piso adyacente | Plano DC-02 |
| Descargas | D1 a D4 por pase en el cimiento del cerco, sin obras fuera del cerco | Planos DC-16 a DC-19 |

## 1.4  NORMAS APLICABLES

En todo lo no previsto en estas especificaciones rigen, en su versión vigente:

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE): Norma CE.040 Drenaje Pluvial (R.M. N.° 126-2021-VIVIENDA); Norma IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones.

- RNE: Norma E.020 Cargas; Norma E.050 Suelos y Cimentaciones; Norma E.060 Concreto Armado; Norma E.090 Estructuras Metálicas.

- RNE: Norma G.050 Seguridad durante la Construcción y DS N.° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construcción.

- Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas (RD N.° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC).

- Normas Técnicas Peruanas: NTP 334.009 (cemento Portland), NTP 400.037 (agregados para concreto), NTP 339.088 (agua de mezcla), NTP 341.031 (barras de acero corrugado), NTP 339.036 (muestreo del concreto fresco), NTP 339.035 (asentamiento con el cono de Abrams), NTP 339.033 (elaboración y curado de probetas en obra), NTP 339.034 (resistencia a la compresión), NTP 339.141 (Proctor modificado), NTP 339.143 (densidad de campo por el cono de arena), NTP 399.003 (tubos de PVC-U para desagüe).

- Normas ASTM de referencia: A615 grado 60 (acero corrugado), A36 (perfiles y platinas), A653 y A123 (galvanizado), C920 (selladores elastoméricos), D2564 (cemento solvente para PVC); AWS D1.1 y A5.1 (soldadura).

- American Concrete Institute: ACI 318, ACI 301, ACI 304R (dosificación, mezclado y colocación), ACI 305R (concreto en clima cálido), ACI 308R (curado), ACI 347 (encofrados).

- Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013 del MTC, Sección 510 (cunetas revestidas de concreto).

- R.V.M. N.° 208-2019-MINEDU, Norma Técnica de criterios generales de diseño para infraestructura educativa.

Si hubiera discrepancia entre documentos, prevalecen en este orden: planos, especificaciones técnicas, memoria de cálculo y metrado; las discrepancias se anotarán en el cuaderno de obra y las resolverá la Supervisión.

## 1.5  MATERIALES

Todos los materiales serán nuevos, de primera calidad y con certificado de calidad del fabricante o del laboratorio. La Supervisión aprobará las muestras antes de su uso y podrá rechazar el material que no cumpla.

| MATERIAL | REQUISITO | NORMA |
| --- | --- | --- |
| Cemento | Portland tipo I (tipo MS o V si el estudio de suelos indica sulfatos); almacenado sobre tarimas, en pilas de no más de 10 bolsas, bajo techo, usado en orden de llegada; no se usará cemento endurecido | NTP 334.009 |
| Agregado fino | Arena gruesa limpia, de granulometría continua, libre de arcilla, limo, sales y materia orgánica | NTP 400.037 |
| Agregado grueso | Piedra chancada de 1/2" a 3/4", dura y limpia; tamaño máximo no mayor de 1/5 de la menor dimensión del elemento ni de 3/4 del espacio libre entre barras | NTP 400.037 |
| Agua | Potable o que cumpla la norma; prohibida el agua de acequia sin análisis | NTP 339.088 |
| Acero de refuerzo | Barras corrugadas grado 60, fy = 4200 kg/cm²; limpias, sin óxido suelto, aceite ni pintura; almacenadas sobre durmientes y bajo techo | NTP 341.031 / ASTM A615 |
| Perfiles y platinas | Acero estructural A36; galvanizado en caliente cuando se indique F°G° | ASTM A36 / A123 |
| Juntas | Poliestireno expandido (tecnopor) de 1"; sellador asfáltico (asfalto líquido RC-250 + arena gruesa) en las juntas de cunetas | NTP 321.028 / EG-2013 MTC 510 |

## 1.6  CONCRETO

Calidades: f'c = 100 kg/cm² (solado) y 175 kg/cm² (cunetas, losa tapa de los tramos tapados y tapas de inspección). La resistencia corresponde a 28 días.

- Dosificación: el Contratista presentará el diseño de mezcla de un laboratorio con los agregados de obra (ACI 211.1); la resistencia promedio requerida será la de la Norma E.060, 5.3. La dosificación se hará en peso o en volumen con cajones calibrados aprobados.

- Asentamiento (slump): 3" a 4" para elementos armados; 2" a 3" para solado y concreto simple (NTP 339.035).

- Mezclado: con mezcladora mecánica, no menos de 1.5 minutos desde que todos los materiales están en el tambor; no se permite el mezclado a mano ni el reamasado de concreto que inicio su fragua.

- Transporte y colocación: el concreto se colocará antes de 45 minutos de su mezclado, desde una altura de caída no mayor de 1.50 m, en capas de 0.30 m como máximo, sin segregación (ACI 304R).

- Compactación: con vibrador de inmersión, introducido verticalmente a distancias de 0.40 a 0.50 m y por 5 a 15 segundos, sin tocar el acero ni el encofrado.

- Juntas de construcción: solo donde indiquen los planos o apruebe la Supervisión; la superficie se picará, limpiará y humedecerá antes del siguiente vaciado.

- Clima cálido: temperatura del concreto no mayor de 32 °C al colocarlo; humedecer encofrados y bases, proteger del sol y del viento, vaciar en horas de menor temperatura (ACI 305R). Lluvia: suspender el vaciado o cubrir el concreto fresco.

- Curado: iniciarlo apenas el concreto endurezca lo suficiente, manteniéndolo húmedo por 7 días como mínimo (ACI 308R); ver las partidas de curado.

## 1.7  ENCOFRADOS

- Serán de madera tornillo o de paneles metálicos o fenólicos, con resistencia y rigidez para soportar el concreto fresco y la vibración sin deformarse (ACI 347).

- Se armarán a las dimensiones de los planos, alineados, aplomados y estancos; las caras en contacto con el concreto se limpiarán y cubrirán con desmoldante que no manche.

- Tolerancias: desplome de 6 mm en 3.00 m; variación de dimensiones de la sección de -6 mm a +12 mm.

- Desencofrado sin golpes que dañen el concreto: costados de los muros de las cunetas a las 24 horas como mínimo; fondo de la losa tapa y tapas de inspección a los 7 días, o antes con ensayos que demuestren el 70 % de f'c.

## 1.8  ACERO DE REFUERZO

- El corte y doblado se hará en frío, a las dimensiones del cuadro de doblado de los planos; no se enderezarán ni volverán a doblar barras.

- Ganchos estándar y diámetros de doblado según la Norma E.060, capítulo 7; ganchos de 0.10 m en los extremos de las U de las cunetas.

- Traslapes alternados: 0.40 m para 3/8" y 0.50 m para 1/2" (E.060, 12.15); no se traslapará más del 50 % de las barras en una misma sección.

- Recubrimientos libres (E.060, 7.7): los indicados en los planos; se asegurarán con dados de concreto o separadores, nunca con piedras o madera.

- Las barras se amarrarán con alambre negro N.° 16 en todos los cruces de los bordes y en forma alternada en el interior; antes del vaciado la Supervisión verificará diámetro, número, espaciamiento, traslapes y recubrimientos.

## 1.9  CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

El Contratista contratará un laboratorio acreditado y entregará los resultados a la Supervisión. Frecuencias mínimas:

| ENSAYO | FRECUENCIA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Asentamiento del concreto (NTP 339.035) | Cada tanda que se muestree y cuando la Supervisión lo pida | Dentro del rango de la especificación |
| Probetas de concreto (NTP 339.033 y 339.034) | Por cada clase de concreto: no menos de una muestra al día, una por cada 50 m³ y una por cada 300 m² de losas o muros; cada ensayo es el promedio de 2 probetas a 28 días (E.060, 5.6.2) | Promedio de 3 ensayos consecutivos >= f'c y ningún ensayo < f'c - 35 kg/cm² (E.060, 5.6.3.3) |
| Proctor modificado (NTP 339.141) | Una vez por cada tipo de material de relleno | Curva de compactación de referencia |
| Densidad de campo (NTP 339.143) | Una por cada capa y cada 50 m de zanja, como mínimo | >= 95 % de la máxima densidad seca del Proctor modificado |
| Acero de refuerzo | Certificado de calidad por lote; ensayo de tracción si la Supervisión lo pide | NTP 341.031 |

Si el concreto no cumple, la Supervisión podrá ordenar ensayos de diamantina (E.060, 5.6.5); la demolición y reposición del elemento serán a cuenta del Contratista.

## 1.10  SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

- El Contratista aplicará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra (DS N.° 011-2019-TR, Norma G.050): inducción, charla diaria de 5 minutos, análisis de trabajo seguro (ATS) y permisos de trabajo de riesgo (excavaciones, trabajos en caliente).

- Equipo de protección personal obligatorio para todo el personal. Botiquin, extintores y senalización en los frentes de trabajo.

- Las excavaciones abiertas se senalizarán y cercarán; en el local educativo en funcionamiento se aislara la zona de trabajo de los alumnos con cerco provisional.

- El material excedente se eliminará a botaderos autorizados; prohibido arrojar residuos o lechadas de cemento a cunetas, quebradas o al terreno. Riego para controlar el polvo.

## 1.11  MEDICIÓN Y PAGO

Los trabajos se medirán según la Norma Técnica de Metrados, en la unidad de cada partida, sobre lo realmente ejecutado y aprobado, y hasta el metrado del expediente salvo modificación aprobada. No se pagarán trabajos rechazados, sobreexcavaciones ni excesos no autorizados.

El cuaderno de obra registrará las aprobaciones de trazo, fondos de excavación, acero y encofrado antes de cada vaciado, y los resultados de los ensayos.

# CAPÍTULO II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PARTIDA

Las partidas se presentan con la numeración, la descripción y la unidad del metrado de la especialidad. Los títulos agrupan partidas y no tienen medición ni pago propio.

## 01  SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL - RED DE CUNETAS

### 01.01  TRABAJOS PRELIMINARES

#### 01.01.01  LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO  (m²)

DESCRIPCIÓN

Comprende la eliminación de la vegetación, raíces, basura, desmonte y todo material suelto de la franja donde se construirán las cunetas de la red de drenaje pluvial del local, hasta una profundidad de 0.10 m, para dejar el terreno listo para el trazo.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Herramientas manuales: pico, lampa, rastrillo, machete, carretilla.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Delimitar la franja de trabajo según los planos.

- Cortar y retirar la vegetación con sus raíces; retirar piedras, basura y desmonte.

- Acumular el material en un punto autorizado para su eliminación, sin obstruir el tránsito ni las cunetas existentes.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- La Supervisión verificará que la franja quede libre de material orgánico y de desechos antes de aprobar el trazo.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes, botas con puntera de acero y chaleco reflectivo (DS N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Señalizar la zona; cuidado con insectos y animales al retirar la vegetación.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es: metro cuadrado (m²).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá el área limpiada en proyección horizontal: longitud de cada eje por el ancho de la franja de trabajo (0.90 m: cuneta de 0.60 m más 0.15 m a cada lado), según la PLANILLA GENERAL DE METRADOS.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m²), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte interno y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y los planos.

#### 01.01.02  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR  (m²)

DESCRIPCIÓN

Comprende el replanteo en el terreno de los ejes de cuneta (968.78 m en total), los quiebres a 45 grados en planta (chaflanes de 0.60 m), los empalmes, las tapas de inspección y las descargas D1 a D4, y el control de los niveles del borde de la cuneta (+184.65 al ras del piso terminado; +184.50 junto al patio de maniobra) y de la cota de fondo de cada sección, según la planta DC-01, los perfiles y el cuadro de tramos.

MATERIALES

- Yeso o cal para el marcado, estacas de madera, clavos, pintura esmalte, hilo de nylon.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Estación total o teodolito y nivel de ingeniero con su mira, wincha metálica de 50 m, jalones y plomadas.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Ubicar y monumentar los BM y puntos de control fuera de la zona de excavación.

- Marcar los ejes con las coordenadas de la planta DC-01, con estacas cada 5.00 m en recta y en cada quiebre, empalme, tapa de inspección y descarga.

- Colocar niveletas con la cota de fondo de cada sección según los perfiles longitudinales; la pendiente de la cota de fondo no será menor de 0.50 %.

- El trazo será aprobado por la Supervisión y anotado en el cuaderno de obra antes de iniciar la excavación.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Tolerancias: 0.02 m en alineamiento y 0.01 m en las cotas de fondo; la cota de fondo baja en todo el recorrido hacia la descarga, sin contrapendientes ni depresiones.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes, botas con puntera de acero y chaleco reflectivo (DS N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Trabajar con chaleco reflectivo y senalización cuando el trazo este junto a la vía.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es: metro cuadrado (m²).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá el área replanteada en proyección horizontal: longitud de cada eje por el ancho de la franja de trabajo (0.90 m), según el metrado.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m²), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte interno y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y los planos.

### 01.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS

#### 01.02.01  EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS P/CUNETAS  (m³)

DESCRIPCIÓN

Comprende la excavación manual de las zanjas para las cunetas de concreto (ancho interior 0.40 m, muros y losa de fondo de 0.10 m, ancho exterior 0.60 m), con un ancho de zanja de 0.90 m, desde el nivel del terreno hasta 0.20 m bajo la cota de fondo (losa de fondo y solado), con la profundidad variable de cada eje según su perfil (0.30 m al inicio; hasta 0.91 m).

Incluye el perfilado de las paredes y el acarreo del material excavado a la zona de acopio dentro de la obra.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Pico, lampa, barreta, carretilla, nivel y wincha; bomba de achique si aparece agua.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Excavar por tramos, de aguas abajo hacia aguas arriba, siguiendo las niveletas del trazo; no excavar más tramo del que se pueda vaciar en la semana.

- Las paredes quedarán verticales y el fondo plano y con la pendiente de diseño; los últimos 0.10 m se excavarán justo antes del refine para no alterar el suelo.

- Si el fondo presenta suelo blando, orgánico o con agua, se comunicará a la Supervisión, que ordenará el reemplazo con material seleccionado o solado adicional.

- La sobreexcavación no autorizada se rellenará con concreto f'c=100 kg/cm² a cuenta del Contratista.

- Mantener la zanja seca con bombeo y proteger de la lluvia; no dejar zanjas abiertas en días de lluvia sin protección.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- La Supervisión aprobará el fondo de la excavación (dimensiones, cota y tipo de suelo) antes del solado; tolerancia de la cota de fondo +0.00 / -0.03 m.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes, botas con puntera de acero y chaleco reflectivo (DS N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Delimitar y señalizar la zona de trabajo con cinta y conos; colocar pasarelas sobre las zanjas en los accesos peatonales.

- Dejar el material excavado a no menos de 0.60 m del borde de la zanja. Entibar las paredes cuando la profundidad supere 1.50 m o el suelo lo requiera (Norma G.050).

- Antes de excavar, verificar la existencia de redes enterradas (agua, desagüe, electricidad) y protegerlas.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es: metro cúbico (m³).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá el volumen excavado en su posición original (sin esponjamiento): longitud de cada eje por el ancho de zanja (0.90 m) por la profundidad promedio del perfil más 0.20 m (losa de fondo y solado), según la PLANILLA GENERAL DE METRADOS.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cúbico (m³), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte interno y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y los planos.

#### 01.02.02  REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TERRENO NORMAL  (m²)

DESCRIPCIÓN

Comprende el refine de las paredes y el fondo de la excavación, su nivelación a la cota del proyecto y la compactación del fondo, para recibir el solado de las cunetas de la red de drenaje pluvial del local.

MATERIALES

- Agua para el humedecimiento.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Plancha compactadora o pisón manual, nivel, regla, lampa.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Retirar el material suelto del fondo y de las paredes; perfilar a las dimensiones de los planos.

- Humedecer el fondo hasta el contenido óptimo y compactar con plancha vibratoria o pisón hasta lograr una superficie firme y uniforme.

- Verificar las cotas de fondo y la pendiente con nivel cada 5.00 m.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Fondo firme, sin material suelto ni charcos; tolerancia de nivel ±0.01 m.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes, botas con puntera de acero y chaleco reflectivo (DS N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Cuidado con la plancha compactadora (protección auditiva).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es: metro cuadrado (m²).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá el área del fondo refinado y compactado: longitud de cada eje por el ancho exterior de la cuneta (0.60 m).

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m²), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte interno y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y los planos.

#### 01.02.03  RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO SELECCIONADO  (m³)

DESCRIPCIÓN

Comprende el relleno compactado con material propio seleccionado, proveniente de la excavación, libre de piedras mayores de 3", raíces, materia orgánica y basura. Comprende el relleno lateral de las cunetas entre sus muros y las paredes de la zanja.

MATERIALES

- Material propio seleccionado (zarandeado si fuese necesario); agua.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Plancha compactadora o pisón manual, carretilla, lampa, zaranda.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Iniciar el relleno solo cuando el concreto tenga al menos 7 días y la Supervisión lo autorice.

- Colocar el material en capas de 0.15 m de espesor suelto, humedecidas al contenido óptimo de humedad.

- Compactar cada capa a ambos lados del elemento a la vez, para no empujar los muros, hasta el 95 % de la máxima densidad seca del Proctor modificado.

- La última capa quedará al nivel del piso terminado o del terreno, con bombeo hacia la cuneta.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Densidad de campo en cada capa (NTP 339.143); no se colocará la siguiente capa hasta que la anterior este aprobada.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes, botas con puntera de acero y chaleco reflectivo (DS N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Delimitar y señalizar la zona de trabajo con cinta y conos; colocar pasarelas sobre las zanjas en los accesos peatonales.

- Dejar el material excavado a no menos de 0.60 m del borde de la zanja. Entibar las paredes cuando la profundidad supere 1.50 m o el suelo lo requiera (Norma G.050).

- Antes de excavar, verificar la existencia de redes enterradas (agua, desagüe, electricidad) y protegerlas.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es: metro cúbico (m³).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá el volumen compactado: longitud de cada eje por el ancho de relleno a los lados de la cuneta (0.90 - 0.60 m) por la profundidad promedio más 0.20 m, según el metrado.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cúbico (m³), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte interno y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y los planos.

#### 01.02.04  ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D<1Km  (m³)

DESCRIPCIÓN

Comprende el carguío, transporte y descarga en un botadero autorizado del material excedente de las excavaciones, después de descontar el material usado en el relleno, y del desmonte de la limpieza. Distancia de transporte menor de 1 km.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Carretillas, lampas; volquete y cargador o carguío manual según el volumen.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Acumular el excedente en puntos que no obstruyan el tránsito.

- Cargar y transportar al botadero autorizado por la Municipalidad; cubrir la tolva con lona.

- Dejar la zona limpia al terminar cada tramo.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- La Supervisión verificará los viajes con vales firmados y que no queden acopios en la obra.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes, botas con puntera de acero y chaleco reflectivo (DS N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Senalización y vigía durante las maniobras del volquete.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es: metro cúbico (m³).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá el volumen excedente esponjado: (volumen excavado - volumen de relleno) por el factor de esponjamiento de 1.25, según el metrado.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cúbico (m³), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte interno y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y los planos.

#### 01.02.05  PERFILADO MANUAL DE TERRENO EN DESCARGAS  (m²)

DESCRIPCIÓN

Comprende el perfilado manual del terreno natural al pie del cerco, frente a cada descarga (D1 a D4), para que el agua que sale por el pase en el cimiento del cerco escurra libre sobre el terreno exterior, sin empozarse. No se construyen obras fuera del cerco.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Pico, lampa, rastrillo, carretilla, nivel y wincha.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Ubicar cada descarga según la planta DC-01 y las láminas DC-16 a DC-19.

- Recortar el terreno en un ancho de 0.60 m y en la longitud indicada en cada lámina, hasta quedar por debajo de la cota de fondo de la descarga, con pendiente hacia afuera.

- En la descarga D2, donde el terreno exterior baja en talud, coordinar con el propietario del terreno exterior la protección de la entrega contra la erosión.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Se verificará con agua que el escurrimiento salga libre frente al pase del cerco, sin empozamiento.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes, botas con puntera de acero y chaleco reflectivo (DS N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Señalizar la zona de trabajo junto al cerco.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es: metro cuadrado (m²).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá el área perfilada: ancho de 0.60 m por la longitud de perfilado de cada descarga, según el metrado.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m²), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte interno y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y los planos.

### 01.03  OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

#### 01.03.01  CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADO E=4''  (m²)

DESCRIPCIÓN

Comprende el vaciado de una capa de concreto simple f'c = 100 kg/cm² de 0.10 m (4") de espesor sobre el fondo refinado y compactado, que sirve de base nivelada y limpia para el armado del acero y el vaciado de la losa de las cunetas.

MATERIALES

- Cemento Portland tipo I, arena gruesa, piedra chancada de 1/2" y agua (dosificación en volumen referencial 1:4:6 o según diseño de mezcla).

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Mezcladora de 9 a 11 p³, carretillas, regla de madera, frotacho, nivel.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Humedecer el fondo compactado sin encharcarlo.

- Colocar reglas de nivel para controlar el espesor.

- Vaciar, extender y reglear el concreto; acabado frotachado plano y con la pendiente del proyecto.

- Curar con agua durante 3 días como mínimo.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Espesor no menor que el indicado; nivel ±0.01 m; superficie sin oquedades.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes, botas con puntera de acero y chaleco reflectivo (DS N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Protección de manos y piel contra el cemento (guantes de jebe y ropa de manga larga); lavado inmediato en caso de contacto.

- La mezcladora y el vibrador serán operados solo por personal capacitado; conexiones eléctricas con tablero, interruptor diferencial y puesta a tierra.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es: metro cuadrado (m²).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá el área de solado ejecutado: longitud de cada eje por el ancho exterior de la cuneta (0.60 m).

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m²), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte interno y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y los planos.

### 01.04  OBRAS DE CONCRETO ARMADO

#### 01.04.01  CUNETAS

##### 01.04.01.01  CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA CUNETAS  (m³)

DESCRIPCIÓN

Comprende la preparación, transporte, colocación, compactación y acabado del concreto f'c = 175 kg/cm² de las cunetas en U de 0.60 m de ancho total (muros de 0.10 m y 0.40 m libres) y losa de fondo de 0.10 m, con la profundidad variable de cada eje según su perfil (0.30 m a 0.91 m), y de la losa tapa de 0.10 m de los tramos tapados (43.96 m), descontando los vanos de las tapas de inspección.

Donde la profundidad es menor de 0.40 m (de la rejilla al fondo) y el tramo es abierto, la cuneta es de concreto simple; en el resto lleva el acero de la partida correspondiente.

MATERIALES

- Cemento Portland tipo I, arena gruesa, piedra chancada de 1/2" a 3/4" y agua, según el diseño de mezcla aprobado; aditivos solo con aprobación de la Supervisión.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Mezcladora de 9 a 11 p³, vibrador de concreto de 1.5" a 2", carretillas, buggies, regla, frotacho, cono de Abrams y moldes de probetas.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Verificar y aprobar el encofrado, el acero, las cotas y la limpieza; humedecer el encofrado y el solado.

- Preparar el concreto con mezcladora y la dosificación aprobada; controlar el asentamiento de cada tanda.

- Colocar el concreto en capas de no más de 0.30 m y vibrarlo sin segregarlo; altura de caída no mayor de 1.50 m.

- Vaciar primero la losa de fondo y luego los muros, o en una sola operación con encofrado interior suspendido, cuidando que el concreto no se desplace.

- Respetar las juntas de dilatación cada 3.00 m (partida de juntas).

- El borde superior de la cuneta queda al ras del piso terminado (+184.65; +184.50 junto al patio de maniobra); en los tramos abiertos se deja en el borde interior de los muros el rebaje de 0.05 m para asentar el marco de la rejilla.

- En los tramos tapados los muros se rebajan para recibir la losa tapa, que queda al nivel de la vereda, y se dejan los vanos de las tapas de inspección.

- Los quiebres a 45 grados y los empalmes se vacian con la forma de la planta, sin aristas que obstruyan el flujo; el fondo se acaba liso con la pendiente de la cota de fondo (mínimo 0.50 %) hacia la descarga.

- Dar el acabado a las superficies expuestas y empezar el curado según la partida correspondiente.

- Tomar las muestras para probetas según el capítulo de control de calidad.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Resistencia a la compresión según E.060, 5.6.3; dimensiones -6 / +12 mm; superficies sin cangrejeras (las que aparezcan se resanarán con mortero o se demolerán según su extensión, a cuenta del Contratista).

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes, botas con puntera de acero y chaleco reflectivo (DS N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Protección de manos y piel contra el cemento (guantes de jebe y ropa de manga larga); lavado inmediato en caso de contacto.

- La mezcladora y el vibrador serán operados solo por personal capacitado; conexiones eléctricas con tablero, interruptor diferencial y puesta a tierra.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es: metro cúbico (m³).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá el volumen de concreto colocado: muros (área de muro del perfil por su espesor, dos muros), losa de fondo y losa tapa, descontando las tapas de inspección, según la hoja CONCRETO EN CUNETAS.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cúbico (m³), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte interno y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y los planos.

##### 01.04.01.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS  (m²)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, habilitación, colocación y retiro del encofrado de las caras interiores y exteriores de los muros de las cunetas, con la forma de los quiebres a 45 grados, y del fondo y los cantos de la losa tapa en los tramos tapados.

MATERIALES

- Madera tornillo en tablas de 1" y barrotes de 2" x 3", o paneles fenólicos o metálicos; alambre negro N.° 8, clavos de 2" a 4", desmoldante, separadores.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Herramientas de carpintería: serrucho, martillo, sierra circular, nivel, plomada, wincha, escuadra.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Habilitar los paneles a las dimensiones de los planos; limpiar y aplicar desmoldante.

- Colocar y alinear los paneles con su escuadra y plomo; asegurarlos con barrotes, tirantes y puntales para que no se deformen con el vaciado.

- Dejar los pases de las descargas en el cimiento del cerco y los vanos de las tapas de inspección indicados en los planos.

- Sellar las juntas para evitar la fuga de lechada.

- Desencofrar según los plazos del capítulo de generalidades, sin golpear el concreto; limpiar la madera para su reuso.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Revisión de dimensiones, plomo, alineamiento y rigidez antes del vaciado; tolerancias de la sección -6 / +12 mm.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes, botas con puntera de acero y chaleco reflectivo (DS N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Retirar o doblar los clavos de la madera desencofrada; apilarla ordenadamente.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es: metro cuadrado (m²).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá el área de contacto entre el encofrado y el concreto: caras interiores y exteriores de los dos muros (longitud por altura del perfil; la exterior con la losa de fondo) y fondo y cantos de la losa tapa, según la hoja ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m²), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte interno y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y los planos.

##### 01.04.01.03  ACERO f'y=4200 kg/cm2 PARA CUNETA  (kg)

DESCRIPCIÓN

Comprende el suministro, corte, doblado, colocación y amarre del acero de refuerzo corrugado grado 60 (fy = 4200 kg/cm²) de las cunetas donde la profundidad es de 0.40 m o más (de la rejilla al fondo) y en todos los tramos tapados: U de 3/8" en U @0.25 m con ganchos de 0.10 m, barras longitudinales de 3/8" @0.20 m en muros y losa de fondo y, en la losa tapa, barras de 3/8" @0.20 m transversales y 3 barras longitudinales. Con profundidad menor de 0.40 m en tramo abierto la cuneta es de concreto simple.

Recubrimiento libre: 0.04 m.

MATERIALES

- Barras de acero corrugado NTP 341.031 / ASTM A615 grado 60; acero liso de 3/8" para asas; alambre negro N.° 16; dados de concreto o separadores.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Cizalla o cortadora, dobladora manual (grifas y tubo), wincha, tiza.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Cortar y doblar en frío según el cuadro de doblado de los planos, con los ganchos y diámetros de doblado de la Norma E.060.

- Colocar las barras en su posición, con los espaciamientos de los planos, sobre separadores que garanticen el recubrimiento.

- Amarrar con alambre N.° 16 en todos los cruces del perímetro y alternadamente en el interior; los traslapes se ubicarán alternados y fuera de las zonas de mayor esfuerzo.

- En las juntas de dilatación las barras longitudinales se interrumpen a ambos lados de la junta.

- Antes del vaciado el acero estará limpio; la Supervisión lo aprobará y se anotará en el cuaderno de obra.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Tolerancias: espaciamiento ±10 mm; recubrimiento -5 / +10 mm; longitud de traslape no menor que la especificada.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes, botas con puntera de acero y chaleco reflectivo (DS N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Guantes de cuero para el manipuleo de varillas; proteger los extremos de las barras en espera con capuchones o dobleces.

- El corte y doblado se hará en una zona habilitada, fuera de la circulación del personal.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es: kilogramo (kg).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá el peso del acero colocado: longitud de cada barra (U, longitudinales y losa tapa) por el peso nominal de 3/8" (0.56 kg/m), sin desperdicios ni alambre, según la hoja METRADO ACERO.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por kilogramo (kg), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte interno y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y los planos.

##### 01.04.01.04  CURADO DE CONCRETO EN CUNETA  (m²)

DESCRIPCIÓN

Comprende la preparación, transporte, colocación, compactación y acabado del concreto f'c = 175 kg/cm² de las cunetas en U de 0.60 m de ancho total (muros de 0.10 m y 0.40 m libres) y losa de fondo de 0.10 m, con la profundidad variable de cada eje según su perfil (0.30 m a 0.91 m), y de la losa tapa de 0.10 m de los tramos tapados (43.96 m), descontando los vanos de las tapas de inspección.

Donde la profundidad es menor de 0.40 m (de la rejilla al fondo) y el tramo es abierto, la cuneta es de concreto simple; en el resto lleva el acero de la partida correspondiente.

MATERIALES

- Agua limpia; arpilleras o mantas de yute; opcionalmente compuesto químico de curado que forme membrana (ASTM C309) aprobado por la Supervisión.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Mangueras, baldes, mochila fumigadora para el curador químico.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Iniciar el curado apenas el concreto haya fraguado y no se marque con el dedo (en clima cálido, dentro de las 2 horas del acabado).

- Mantener las superficies permanentemente húmedas por 7 días como mínimo con riego, arpilleras húmedas o arroceras; las caras encofradas se curan al desencofrar.

- El borde superior de la cuneta queda al ras del piso terminado (+184.65; +184.50 junto al patio de maniobra); en los tramos abiertos se deja en el borde interior de los muros el rebaje de 0.05 m para asentar el marco de la rejilla.

- En los tramos tapados los muros se rebajan para recibir la losa tapa, que queda al nivel de la vereda, y se dejan los vanos de las tapas de inspección.

- Los quiebres a 45 grados y los empalmes se vacian con la forma de la planta, sin aristas que obstruyan el flujo; el fondo se acaba liso con la pendiente de la cota de fondo (mínimo 0.50 %) hacia la descarga.

- Si se usa curador químico, aplicarlo uniformemente con mochila sobre la superficie aún húmeda, en la dosis del fabricante.

- Proteger el concreto del sol directo, el viento y la lluvia fuerte durante las primeras 24 horas; no transitar ni cargar la losa antes de 14 días.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- La Supervisión verificará diariamente el curado y lo anotará en el cuaderno de obra.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes, botas con puntera de acero y chaleco reflectivo (DS N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es: metro cuadrado (m²).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá el volumen de concreto colocado: muros (área de muro del perfil por su espesor, dos muros), losa de fondo y losa tapa, descontando las tapas de inspección, según la hoja CONCRETO EN CUNETAS.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro cuadrado (m²), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte interno y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y los planos.

#### 01.04.02  VARIOS

##### 01.04.02.01  REJILLA METALICA P/CUNETA C/PL 1''x 3/16'' Y ANGULO 1'' x 1'' x 3/16''  (m)

DESCRIPCIÓN

Comprende la fabricación y colocación de la rejilla metálica móvil de los tramos abiertos de las cunetas: platinas de 1" x 3/16" colocadas de canto, transversales al eje de la cuneta, soldadas por sus extremos a dos ángulos L 1" x 1" x 3/16" que forman el marco, en módulos removibles que se apoyan en el rebaje de 0.05 m del borde interior de cada muro, al ras del piso terminado (planta DC-01 y sección típica DC-02).

El ancho del módulo es el ancho libre de la cuneta (0.40 m) más el apoyo en el rebaje de cada borde; en los quiebres a 45 grados los módulos se cortan a la forma de la planta.

MATERIALES

- Platina de acero A36 de 1" x 3/16"; ángulo A36 de 1" x 1" x 3/16"; soldadura E6011 de 1/8"; pintura anticorrosiva (dos manos) y esmalte (dos manos).

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Máquina de soldar de 250 A, amoladora con disco de corte y desbaste, escuadra, wincha, brochas.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Cortar los ángulos y platinas a la medida de cada módulo y presentar las platinas sobre una plantilla con su separación.

- Soldar cada platina por ambos extremos a los ángulos del marco, verificando escuadra y planitud; las platinas quedan de canto.

- Esmerilar las soldaduras, limpiar con escobilla y aplicar dos manos de pintura anticorrosiva y dos de esmalte.

- Colocar los módulos en el rebaje de la cuneta, apoyados en todo su perímetro, al ras del piso terminado y sin cojear.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Módulos a escuadra, planos, intercambiables; soldaduras continuas sin porosidades; pintura uniforme sin escurrimientos.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes, botas con puntera de acero y chaleco reflectivo (DS N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Careta de soldar con filtro adecuado, guantes y mandil de cuero; pantallas que protejan al personal vecino.

- Equipo de soldar con puesta a tierra; extintor de PQS a la mano; prohibido soldar cerca de materiales inflamables.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es: metro lineal (m).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá la longitud de rejilla colocada a lo largo del eje de la cuneta, solo en los tramos abiertos (longitud del eje menos los tramos tapados), según la hoja METRADO DE REJILLAS.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro lineal (m), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte interno y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y los planos.

##### 01.04.02.02  TAPA DE INSPECCION 0.60m x 0.60m  (und)

DESCRIPCIÓN

Comprende la fabricación y colocación de las tapas de inspección removibles de concreto armado de 0.60 x 0.60 x 0.10 m sobre los tramos tapados de las cunetas, con parrilla simple de 3/8" @0.15 m en ambos sentidos y dos asas de fierro liso de 3/8", ubicadas al inicio y al final de cada tramo tapado, en cada empalme y a 10 m como máximo entre tapas (planta DC-01).

MATERIALES

- Concreto f'c = 175 kg/cm²; acero corrugado de 3/8" fy = 4200 kg/cm²; acero liso de 3/8" para asas; madera para el molde.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Mezcladora o mezclado en batea, vibrador, herramientas de carpintería.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Habilitar el molde de 0.60 x 0.60 x 0.10 m sobre una base plana.

- Colocar la parrilla con recubrimiento de 0.025 m y las dos asas embutidas en un bolsillo para que no sobresalgan.

- Vaciar, vibrar y frotachar; curar 7 días y desmoldar.

- Colocar las tapas en su abertura con holgura de 5 mm, al ras del piso.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Dimensiones ±3 mm; tapa plana, sin fisuras ni cangrejeras, removible con las asas.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes, botas con puntera de acero y chaleco reflectivo (DS N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Protección de manos y piel contra el cemento (guantes de jebe y ropa de manga larga); lavado inmediato en caso de contacto.

- La mezcladora y el vibrador serán operados solo por personal capacitado; conexiones eléctricas con tablero, interruptor diferencial y puesta a tierra.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es: unidad (und).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se contará el número de tapas fabricadas y colocadas, según la hoja PLANILLA TAPAS INSPECCIÓN.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por unidad (und), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte interno y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y los planos.

##### 01.04.02.03  JUNTA DE DILATACION E=1" CON SELLADOR ASFALTO  (m)

DESCRIPCIÓN

Comprende las juntas de dilatación de 1" (0.0254 m) de las cunetas, cada 3.00 m y en los cambios de dirección, en toda la sección en U: los dos muros y la losa de fondo, de modo que cada tramo entre juntas trabaje independiente, según la EG-2013 MTC, Sección 510 (cunetas revestidas de concreto). La junta lleva plancha de tecnopor de 1" en todo el espesor y sellador asfáltico (asfalto líquido RC-250 + arena gruesa) en la cara interior.

MATERIALES

- Plancha de tecnopor de 1" (densidad 10 a 15 kg/m³) cortada a la forma de la sección en U; asfalto líquido RC-250 (NTP 321.028); arena gruesa limpia y seca.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Cuchilla, regla, wincha, recipiente para calentar el asfalto, tacos de madera, escobilla.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Cortar la plancha de tecnopor con la forma de la sección en U (muros y losa de fondo) y colocarla al vaciar, a plomo y continua en toda la sección.

- El acero longitudinal se interrumpe a 0.05 m a cada lado de la junta; no la atraviesa.

- Retirar 2" (50 mm) de tecnopor en la cara interior de los muros y del fondo; limpiar y secar; colocar el sellador asfáltico y compactarlo con tacos hasta el ras.

- Retirar los excesos y dejar la junta pareja.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Junta continua en los dos muros y en el fondo, alineada con la del muro opuesto; sellador compacto, al ras y sin filtraciones.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes, botas con puntera de acero y chaleco reflectivo (DS N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Calentar el asfalto lejos de materiales inflamables, con extintor a la mano.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es: metro lineal (m).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá en metros lineales de junta sellada: por cada junta, el perímetro exterior de la sección en U (2 x (altura promedio del eje + 0.10 m) + 0.60 m), por el número de juntas de cada eje (una cada 3.00 m), según la hoja METRADO JUNTA DE DILATACIÓN.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro lineal (m), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte interno y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y los planos.

##### 01.04.02.04  JUNTA E=1" CON SELLADOR ASFALTICO ENTRE CUNETA Y PISO ADYACENTE  (m)

DESCRIPCIÓN

Comprende la junta longitudinal de 1" (25 mm) entre el borde exterior de la cuneta y el piso, vereda o patio de concreto adyacente, de modo que ambos trabajen en forma independiente, rellena con plancha de poliestireno expandido (tecnopor) y sellada en su cara superior con sellador asfáltico de 1" x 2" (asfalto líquido RC-250 y arena gruesa) al ras del piso terminado. En los bordes junto a área verde no se coloca.

MATERIALES

- Plancha de tecnopor de 1" (densidad 10 a 15 kg/m³) en tiras de la altura del piso; asfalto líquido RC-250 (NTP 321.028); arena gruesa limpia y seca.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Cuchilla, regla, wincha, recipiente para calentar el asfalto, tacos de madera, escobilla.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Fijar la tira de tecnopor contra la cara exterior del muro de la cuneta antes de vaciar el piso adyacente.

- Vaciar el piso contra la plancha; mantenerla vertical y continua en todo el borde.

- Retirar 2" (50 mm) superiores de tecnopor; limpiar y secar; colocar el sellador asfáltico compactándolo con tacos hasta el ras del piso.

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

- Junta continua en toda la longitud del borde junto al piso, sin contacto directo entre el concreto de la cuneta y el del piso; sello compacto y al ras.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Uso obligatorio de equipo de protección personal: casco, lentes de seguridad, guantes, botas con puntera de acero y chaleco reflectivo (DS N.° 011-2019-TR y Norma G.050).

- Calentar el asfalto lejos de materiales inflamables, con extintor a la mano.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida es: metro lineal (m).

MÉTODO DE MEDICIÓN

Se medirá la longitud de los bordes de cuneta que colindan con piso, vereda o patio, a cada lado del eje, según la hoja METRADO JUNTA DE DILATACIÓN.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará al precio unitario del presupuesto por metro lineal (m), de acuerdo con el avance valorizado y con la conformidad de la Supervisión. Dicho precio y pago constituye compensación total por la mano de obra (incluidas las leyes sociales), los materiales, el equipo, las herramientas, el transporte interno y todo imprevisto necesario para ejecutar la partida según esta especificación y los planos.